# Relazione sullo studio della fusione

(da scrivere in modo sintetico, rimandando dettagli di calcolo in un allegato)

- Progetto del modello e delle casse d’anima

(scelta del piano di divisione, calcolo dei soprametalli, raggi di raccordo, angoli di sformo, portate d’anima, ritiro, eventuale necessita’ di armatura dell’anima, etc)

- Studio della solidificazione con il metodo dei moduli

(suddivisione del pezzo in parti semplici, calcolo dei moduli, valutazione della direzionalita’ della solidificazione, eventuali modifiche al disegno)

- Dimensionamento e posizionamento delle materozze

(scelta del numero di materozze necessarie, calcolo delle loro dimensioni e dei collari di attacco, controllo dei raggi di influenza e del volume alimentabile)

- Progettazione del sistema di colata

(valutazione delle necessita’ di distribuzione e scelta del numero/posizione degli attacchi di colata, calcolo delle sezioni, schema del sistema di colata)

- Calcolo della spinta metallostatica

- Allegati

(disegno dell’elemento finito, disegno del grezzo, disegno del modello completo di materozze e delle casse d’anima, eventuali tabelle di calcolo).